- 附件1：

- 气密处理工艺方案

- 1.清理基面：无浮尘、无油污、无起鼓开裂破损、保护仓内薄膜和粮食洁净干燥。

- 2.修补搭接面：修补部位粘贴牢固，结合紧密，不掉渣。

- 3.辊涂白色聚丙烯酸酯乳液一遍，涂层厚度2mm，并即时粘贴50g编织无纺布一道，布条需要根据天花板缝隙大小及时调整，特别宽的缝隙需要用珍珠棉做夹层，防止伸缩量过大撕裂布条， 无纺布宽度20cm-30cm不等；布条对接处互相层压长度3cm以上，无纺布粘贴完整，不得起鼓翘边

- 4.辊涂白色聚丙烯酸酯乳液一遍，涂层厚度2mm，并即时粘贴50g编织无纺布一道，布条宽度20cm-30cm，布条对接处互相层压长度3cm以上，无纺布粘贴完整，不得起鼓翘边。

- 5.再次辊涂白色聚丙烯酸酯乳液一遍，涂层厚度1mm，形成漆膜完整光滑，无堆涂、无漏涂，做到无纺布完全遮盖。

- 6.辊涂弹性丙烯酸涂料一遍。

- 注：如施工面开裂较多，修补时会对开裂处额外增加一层耐碱玻纤网格布提高强度。